       

SZAMBUD 

                    Heród Andrzej

         Cianowice ul. Krakowska 143

       32-043 Skała
               NIP 677-171-89-74

Tel kom 502-624-442  lub 501-392-389

              Tel (012) 389-26-08

         Email: herodek@interia.pl

                 www.szambud.pl

DANE TECHNICZNE

Zbiornik żelbetonowy bezodpływowy na ścieki i deszczówkę o pojemności 10 tyś litrów.
.

[image: image1.jpg]



BUDOWA ZBIORNIKA 

· Beton klasy B-25 

· Plastyfikatory (środek chemiczny dodawany do betonu zapewniający wodoszczelność)

· Stalowe zbrojenie, pręt żebrowany 80mm,10mm i12mm.
· Kruszywo dolomitowe, piasek płukany.
· Podwójna zewnętrzna warstwa IZOLBETU
(zapewniająca dodatkową szczelność).
BUDOWA ZBIORNIKA
[image: image2.jpg]4 kenstrukcja belonowa, mac belonu - 525

2t stalowy - $rednica Smm stalowy Zebrowany

B uchuy stalowe.
A 5pod konstrukcji betonowy jednoalty, lany ze Scianami




W zbiorniku można zamontować przegrodę, przez co uzyskujemy zbiornik dwukomorowy.
Produkt posiada:

 Atest Higieniczny HK/W/0107/01/2010 wydany przez  Państwowy Zakład Higieny.
 Badania na szczelność i wytrzymałość betonu wbudowanego w zbiornik na szambo.

Raport z badania Nr LA/Z10/08/1

Nr zlecenia AGH w Krakowie : 5.5.160.628.

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu wbudowanego w zbiorniki na szambo.

Badanie wykonano wg normy PN-EN 12390-3:2002
Wynik pozytywny: 48,5 MPa.

Raport z badania Nr LA/Z10/08/2

Nr zlecenia AGH w Krakowie : 5.5.160.628.

Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem betonu wbudowanego w zbiorniki na szambo.

Badanie wykonano wg normy PN-EN 12390-8:2001
Wynik pozytywny: 25 mm..

LOKALIZACJA 
Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na szambo określa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690).

 Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej: 
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m 
2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m. 

Odległości pokryw i wylotów wentylacji zbiorników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej: 
1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych  30 m, 
2) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m, 
3) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m. 
 

